2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表（塑料购物袋）

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 | 标称 商标 | 标称 生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 （合格/不合格） | 主要不合格 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | 杭州联华华商集团有限公司温州大世界店 | / | 平湖市金球塑料制品有限责任公司 | 500mm×（300+140）mm×0.025mm 8kg | / | 合格 |  |
| 2 | 塑料购物袋 | 杭州联华华商集团有限公司温州大世界店 | / | 平湖市金球塑料制品有限责任公司 | 600mm×（340+180）mm×0.025mm 10kg | / | 合格 |  |
| 3 | 塑料购物袋 | 浙江人本超市有限公司温州杏花路店 | / | 桐城市新奥实业有限公司 | （360+180）mm×680mm×0.027mm 10kg | / | 合格 |  |
| 4 | 塑料购物袋 | 浙江人本超市有限公司温州杏花路店 | / | 桐城市新奥实业有限公司 | 580mm×（320+160）mm×0.025mm 5kg | / | 合格 |  |
| 5 | 塑料购物袋 | 浙江人本超市有限公司温州杏花路店 | / | 桐城市新奥实业有限公司 | 670mm×（350+180）mm×0.025mm 8kg | / | 合格 |  |
| 6 | 塑料购物袋 | 浙江人本超市有限公司温州杏花路店 | / | 安徽省桐城市宏恒塑业有限公司 | 430mm×（260+120）mm×0.025mm 3kg | / | 合格 |  |
| 7 | 塑料购物袋 | 温州一正药房连锁有限公司金德店 | / | 温州市奥森包装有限公司 | （170+90）mm×320mm×0.025mm 2.5kg | / | 不合格 | 标识、落镖冲击 |
| 8 | 塑料购物袋 | 温州一正药房连锁有限公司金德店 | / | 温州市奥森包装有限公司 | （360+170）mm×560mm×0.025mm 8kg | / | 不合格 | 标识、落镖冲击 |

联系人：王琛                                                                联系电话：0577-89662701